Программа профессионального модуля

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.

Cедельниково   2012

Программа профессионального модуля разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессиям начального профессионального образования (далее - НПО)

150709.02 	Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).

Организация – разработчик: БОУ НПО «ПУ № - 65» с. Седельниково Омской области.

Разработчик:

Баранов В.И. мастер производственного обучения, преподаватель специальных предметов БОУ НПО «Профессионального училища № - 65» с. Седельниково.

Содержание

стр.

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 		       4

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ		       7

3. СТУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ	        8

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНОЛЬНОГО              26

МОДУЛЯ

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДЫ ПРОФЕССИОНОЛЬНОГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)		        28

1. паспорт ПРОГРАММЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.

1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО 150709.02 СВАРЩИК (ЭЛЕКТРОСВАРОЧНЫЕ И ГАЗОСВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ) входящим в состав укрупненной группы профессий 150000 Металлургия, машиностроение и металлообработка по направлению 150700 Машиностроение в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов.

ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов.

ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей.

ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации.

ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций.

ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) по рабочей профессии:

19905 - Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;

19906 - Электросварщик ручной сварки;

19756 - Электрогазосварщик на основании профессионального образования, а также для профессиональной подготовки по рабочей профессии:

19905 - Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах;

19906 - Электросварщик ручной сварки;

19756 – Электрогазосварщик без требований к уровню образования и наличию опыта работы.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:

иметь практический опыт:

-Выполнения газовой сварки средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных и простых деталей из цветных металлов и сплавов;

-Выполнения ручной дуговой и плазменной сварки средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов;

-выполнения автоматической и механизированной сварки с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей;

-Выполнение кислородной, воздушно-плазменной резки металлов прямолинейной и сложной конфигурации;

-Чтения чертежей средней сложности и сложных сварных металлоконструкций;

-Организация безопасного выполнения сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда.

уметь:

-выполнять технологические приемы ручной дуговой, плазменной и газовой сварки, автоматической и полуавтоматической сварки с использованием плазмотрона деталей, узлов, конструкций и трубопроводов различной сложности из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов во всех пространственных положениях шва;

-выполнять автоматическую сварку ответственных сложных строительных и технологических конструкций, работающих в сложных условиях;

-выполнять автоматическую сварку в среде защитных газов неплавящимся электродом горячекатанных полос из цветных металлов и сплавов под руководством электросварщика более высокой квалификации;

-выполнять автоматическую микроплазменную сварку;

-выполнять ручную кислородную, плазменную и газовую прямолинейную и фигурную резку и резку бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах деталей разной сложности из различных сталей, цветных металлов и сплавов по разметке;

-производить кислородно-флюсовую резку деталей из высокохромистых и хромистоникелевых сталей и чугуна;

-выполнять кислородную резку судовых объектов на плаву;

-выполнять ручное электродуговое воздушное строгание разной сложности деталей из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов в различных положениях;

-производить предварительной и сопутствующий подогрев при сварке деталей с соблюдением заданного режима;

-устанавливать режимы сварки по заданным параметрам;

-экономно расходовать материалы и электроэнергию, бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и оборудованием;

-соблюдать требования безопасности труда  и пожарной безопасности;

-читать рабочие чертежи сварных металлоконструкций различной сложности.

знать:

-устройство  обслуживаемых электросварочных и плазморезательных машин, газосварочной аппаратуры, автоматов, полуавтоматов, плазмотронов и источников питания;

-свойства и назначение сварочных материалов, правила их выбора;

-марки и типы электродов;

-правила установки режимов сварки по заданным параметрам;

-особенности сварки и электродугового строгания на переменном и постоянном токе;

-технологию сварки изделий в камерах с контролируемой атмосферой;

-основы электротехники в пределах выполняемой работы;

-методы получения и хранения наиболее распространенных газов, используемых при газовой сварке;

-процесс газовой резки легированной стали; режим резки и расхода газов при кислородной и газоэлектрической резке;

-правила чтения чертежей сварных пространственных конструкций, свариваемых сборочных единиц и механизмов;

-технологию изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и конструкций;

-материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных конструкций;

-сущность технологичности сварных деталей и конструкций;

-требования к организации рабочего места и безопасности выполнения сварочных работ.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

Всего 767 часов, в том числе:

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 281 час, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 198 часов;

самостоятельной работы обучающегося –83 часа;

учебной и производственной практики – 486 часов.

2. результаты освоения ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

| Код | Наименование результата обучения |
| --- | --- |
| ПК 2.1. | Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов |
| ПК 2.2. | Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. |
| ПК 2.3. | Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеородистых и конструкционных сталей. |
| ПК 2.4. | Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации. |
| ПК 2.5. | Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. |
| ПК 2.6. | Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. |
| ОК 1 | Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. |
| ОК 2 | Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. |
| ОК 3 | Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. |
| ОК 4 | Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. |
| ОК 5 | Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. |
| ОК 6 | Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. |
| ОК 7 | Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний. |

3. СТРУКТУРА и ПРИМЕРНОЕ содержание профессионального модуля

3.1. Тематический план профессионального модуля.

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях.

| Коды профессиональных компетенций | Наименования разделов профессионального модуля* | Всего часов (макс. учебная нагрузка и практики) | Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного курса (курсов) |  |  | Практика |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося |  | Самостоятельная работа обучающегося, часов | Учебная, часов | Производственная, часов (если предусмотрена рассредоточенная практика) |
|  |  |  | Всего, часов | в т.ч. лабораторные работы и практические занятия, часов |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| ПК 2.2. ПК 2.6. | Раздел 1. Ознакомление с оборудованием сварочного поста для ручной дуговой сварки. | 60 | 24 | 12 | 12 | 24 | * |
| ПК 2.2. ПК 2.6. | Раздел 2. Освоение техникой и технологией ручной дуговой сварки покрытыми электродами. | 161 | 42 | 21 | 17 | 102 | * |
| ПК 2.1. ПК 2.6. | Раздел 3. Организация работы с газовой аппаратурой и выполнение методов сборки и газовой сварки. | 108 | 52 | 26 | 20 | 36 | * |
| ПК 2.3. ПК 2.6. | Раздел 4. Электросварочные работы на автоматических машинах. | 62 | 28 | 14 | 10 | 24 | * |
| ПК 2.2. ПК 2.4. ПК 2.6. | Раздел 5. Обслуживание и эксплуатация аппаратуры, освоения технологий при ручной дуговой сварке и резке металла. | 76 | 32 | 16 | 14 | 30 | * |
| ПК 2.3. ПК 2.5. ПК 2.6. | Раздел 6. Организация технологического процесса производства сварных конструкций. | 48 | 20 | 10 | 10 | 18 | * |
|  | Производственная практика, часов (если предусмотрена итоговая (концентрированная) практика) | *252 (ввести число) |  |  |  |  | *252 (повторить число) |
|  | Всего: | *767 | *198 | *99 | *83 | *234 | *252 |

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю.

Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов

во всех пространственных положениях.

| Наименование разделов профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем |  | Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) |  |  |  | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 | 4 |
| Раздел 1. Ознакомление с оборудованием сварочного поста для ручной дуговой сварки. |  |  |  |  |  | 60 |  |
| МДК 02.01. Оборудование, техника и технология электросварки. |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Тема 1.1. Организация рабочих мест для дуговой сварки. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. |  | Оборудование сварочных постов. Инструменты и принадлежности электросварщика. Требования к организации рабочего места и безопасности труда при обслуживании сварочного поста. Средства индивидуальной защиты при производстве сварочных работ. |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Охрана труда при производстве сварочных работ. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. |  | Требования безопасности к месту производства сварочных работ. Электробезопасность при производстве сварочных работ. Основы пожарной безопасности. Первая помощь при несчастных случаях. |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Общие сведения об источниках питания. |  | Содержание |  |  |  | 18 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  | Сварочные трансформаторы. Сварочные выпрямители. Сварочные электромашинные генераторы и преобразователи. Источники питания с частотными преобразователями (инверторные). Многопостовые источники питания дуги. Вспомогательные устройства для источников питания. |  | 6 |  |
|  |  | Лабораторные работы |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. |  | Изучение устройства сварочного трансформатора и снятие внешней характеристики. |  |  |  |
|  |  | 2. |  | Изучение устройства сварочного выпрямителя и снятие регулировочной характеристики. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 8 |  |
|  |  | 1 2 3 4 |  | Изучение устройства сварочных трансформаторов типа ТД и ТДМ (с раздвижными катушками). Изучение устройства сварочных выпрямителей типа ВД и ВДГ. Изучение устройства сварочного агрегата с бензиновым двигателем АСБ – 300. Обслуживание сварочного оборудования. |  |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа по изучению раздела 1 ПМ 02 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ. |  |  |  |  |  | 12 |  |
| Учебная практика. Виды работ: - Присоединение сварочных проводов (кабелей) к источнику питания и свариваемому изделию. - Присоединение сварочных проводов к источнику питания постоянным током и свариваемому изделию для сварки токами прямой и обратной полярности. - Регулирование величины сварочного тока. - Способы зажигание сварочной дуги. |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Раздел 2. Освоение техникой и технологией ручной дуговой сварки покрытыми электродами. |  |  |  |  |  | 161 |  |
| МДК 02.01. Оборудование, техника и технология электросварки. |  |  |  |  |  | 42 |  |
| Тема 1.1. Виды и способы сварки. |  | Содержание |  |  |  | 1 | 2 |
|  |  | 1. 2. |  | Понятие о сварке и её сущность. Классификация дуговой сварки. |  | 1 |  |
| Тема 1.2. Электрическая дуга и её применение при сварке. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. |  | Природа сварочной дуги. Особенности дуги на переменном токе. Технологические свойства сварочной дуги. |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Тепловые процессы при дуговой сварке. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. |  | Сварочная дуга как источник нагрева. Плавление металла электрода и его перенос в дуге при сварке. Производительность процесса дуговой сварки. |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Нагрев свариваемого металла. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. 2 3. |  | Общие сведения о нагреве металла при сварке. Формирование сварочной ванны. Параметры режима дуговой сварки и их влияние на форму и размеры сварочной ванны. |  | 2 |  |
| Тема 1.5. Металлургические процессы при сварке. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. 5. |  | Общие сведения и особенности сварочных металлургических процессов. Основные процессы, протекающие при дуговой сварке. Кристаллизация сварочной ванны. Образование трещин и газовых пор в металле шва. Структура сварного соединения. |  | 2 |  |
| Тема 1.6. Напряжения и деформации при сварке. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. |  | Понятия о напряжениях и деформациях. Причины возникновения напряжений и деформаций при сварке. Уменьшение сварочных напряжений. Устранение сварочных деформаций. |  | 2 |  |
| Тема 1.7. Свариваемость металлов и свойства сварных соединений. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. |  | Понятие о свариваемости металлов. Оценка свариваемости металлов. Технологическая свариваемость конструкционных материалов. |  | 2 |  |
| Тема 1.8. Электроды для дуговой сварки стали. |  | Содержание |  |  |  | 6 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  | Назначение покрытых металлических электродов. Проволока стальная сварочная. Порошковая проволока. Электроды для ручной дуговой сварки. Классификация стальных покрытых электродов. Технологические свойства электродов. |  | 2 |  |
|  |  | Лабораторная работа |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  | Определение коэффициентов наплавки, расплавления и потерь сварочных электродов. |  |  |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. 2. |  | Изучение покрытых электродов для ручной дуговой сварки. Расшифровка маркировки электродов. |  |  |  |
| Тема 1.9. Технология ручной дуговой сварки. |  | Содержание |  |  |  | 19 | 3 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. |  | Сущность способа и оборудование. Подготовка деталей под сварку. Режимы ручной дуговой сварки покрытыми электродами. Технология выполнения ручной дуговой сварки. |  | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 17 |  |
|  |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. |  | Изучение техники выполнения сварных швов. - Методы зажигания дуги. - Возбуждение дуги и начало формирования сварного шва. - Повторное зажигание дуги. Положение и перемещение электрода при сварке. - Угол наклона электрода. - Завершение сварки. - «Ниточный» шов и широкий шов. - Основные виды поперечных движений торца электрода. - Положение электрода при наплавке валиков с поперечными колебаниями. - Положение электрода при наплавке горизонтального валика на вертикальной поверхности и порядок наложения слоев. - Положение электрода при наплавке узких валиков без поперечных колебаний электрода в вертикальном положении снизу вверх. - Положение электрода при наплавке узких валиков без поперечных колебаний электрода в вертикальном положении сверху вниз. - Положение электрода при наплавке валиков в вертикальном положении снизу вверх с поперечными колебаниями электрода и траектория движения электрода. - Положение электрода при наплавке валиков в вертикальном положении сверху вниз с поперечными колебаниями электрода и траектория движения электрода. - Положение электрода при наплавке узких валиков в потолочном положении. - Положение электрода при наплавке валиков с поперечными колебаниями электрода в потолочном положении и траектория перемещения электрода. Сварка торцового соединения в нижнем положении. Сварка стыкового соединения без скоса кромок в нижнем положении. Сварка в нижнем положении таврового соединения однопроходным и многопроходным угловым швом. Сварка углового соединения с наружным углом в нижнем положении. Сварка стыкового соединения со скосом кромок на подкладке в нижнем положении. Сварка стыкового соединения со скосом кромок в нижнем положении. Сварка нахлесточного соединения в нижнем положении. Сварка таврового соединения в нижнем положении. Сварка стыкового соединения со скосом кромок на подкладке в горизонтальном положении. Сварка стыкового соединения со скосом кромок в горизонтальном положении. Сварка нахлесточного соединения в вертикальном положении снизу вверх. Сварка таврового соединения в вертикальном положении однопроходным угловым швом. Сварка стыкового соединения со скосом кромок на подкладке в вертикальном положении. Сварка таврового соединения в потолочном положении однопроходным угловым швом. Сварка нахлесточного соединения однопроходным угловым швом в потолочном положении. Сварка стыкового соединения со скосом кромок многопроходным швом в потолочном положении. |  |  |  |
| Тема 2.0. Плазменная сварка и резка. | Содержание |  |  |  |  | 2 | 3 |
|  | 1. |  | 1.1. Плазмотроны и горелки для плазменной сварки и резки. 1.2. Плазмообразующие сопла. 1.3. Режимы плазменной сварки и принципы их выбора. 1.4. Выполнение ручной плазменной сварки различных соединений. |  |  | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа по изучению раздела 2 ПМ 02 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ. |  |  |  |  |  | 17 |  |
| Учебная практика Виды работ: Сварка нахлесточного соединения в нижнем положении. Сварка таврового соединения в нижнем положении. Сварка таврового соединения в нижнем положении многопроходным швом. Сварка таврового соединения в нижнем положении многопроходным швом с применением поперечных колебаний электрода. Сварка стыкового соединения со скосом кромок на подкладке в горизонтальном положении. Сварка стыкового соединения со скосом кромок в горизонтальном положении. Сварка стыкового соединения со скосом одной кромки в горизонтальном положении. Сварка нахлесточного соединения в вертикальном положении снизу вверх. Сварка таврового соединения в вертикальном положении однопроходным угловым швом. Сварка таврового соединения в вертикальном положении многопроходным угловым швом. Сварка стыкового соединения со скосом кромок на подкладке в вертикальном положении. Сварка стыкового соединения без скоса кромок в вертикальном положении. Сварка соединения с наружным угловым швом. Сварка стыкового соединения со скосом кромок. Сварка таврового соединения в потолочном положении однопроходным угловым швом. |  |  |  |  |  | 102 |  |
| Раздел 3. Организация работы с газовой аппаратурой и выполнение методов сборки и газовой сварки. |  |  |  |  |  | 108 |  |
| МДК 02.02. Технология газовой сварки. |  |  |  |  |  | 52 |  |
| Тема 2.1. Основы теории газовой сварки. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1 2. 3. |  | Сварочное пламя: - Понятие о процессе горения. - Структура пламени. - Виды пламени. Металлургические процессы, происходящие при газовой сварке. Сварочные материалы. - Кислород. - Ацетилен и горючие газы-заменители ацетилена. - Присадочные материалы. - Флюсы, используемые для сварки металлов. |  | 2 |  |
| Тема 2.2. Основы охраны труда при газовой сварке. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. 5. |  | Основные законодательные и нормативно-правовые акты. Опасные и вредные производственные факторы при газопламенной обработке металлов. Возможные причины и виды травм при выполнении газопламенных работ. Обеспечение безопасных условий работы и охраны труда на постоянных и временных рабочих местах. Требования правил пожарной безопасности при проведении газосварочных и огневых работ. |  | 2 |  |
| Тема 2.3. Эксплуатация оборудования поста газовой сварки. |  | Содержание |  |  |  | 6 | 2 |
|  |  | 1. |  | Требования к срокам аттестации оборудования и инструмента поста газовой сварки. Нормативный комплект поста газовой сварки. Организация рабочего места газосварщика. Последовательность монтажа оборудования поста газовой сварки. |  | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. 2. 3. |  | Проверка герметичности кислородной магистрали. Проверка герметичности газовой магистрали. Подготовка рабочего поста для газопламенной обработки металлов. |  |  |  |
| Тема 2.4. Оборудование и аппаратура для газовой сварки и резки. |  | Содержание |  |  |  | 12 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  | Ацетиленовые генераторы: назначение, классификация, устройство, работа, правила обслуживания, приемы пользования. Подготовка ацетиленового генератора к работе. Сварочные горелки: классификация, схемы и принципы работы. Подготовка сварочной горелки к работе. Обслуживание газосварочной аппаратуры с соблюдением требований безопасности труда. Стационарные и переносные машины для кислородной резки металла: виды, устройство, основные характеристики. Резаки для машинной кислородной резки: виды, принцип действия, устройство. |  | 6 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 1. 2. 3. |  | Изучение устройства переносного ацетиленового генератора среднего давления АСМ-1,25. Подготовка к работе и обслуживание ацетиленового генератора АСМ-1, 25. Подготовка к работе и обслуживание сварочных горелок. |  |  |  |
| Тема 2.5. Технология газовой сварки. |  | Содержание |  |  |  | 8 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. |  | Основные этапы газовой сварки и их технологическая последовательность. Дополнительные показатели газовой сварки. Способы газовой сварки. Техника сварки швов, расположенных в различных пространственных положениях. Особенности сварки листовых конструкций. Особенности сварки труб. |  | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 1. 2. 3. |  | Сварка стыковых соединений пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении. Сварка угловым швом пластин из низкоуглеродистой стали в нижнем положении. Сварка стыковым и угловым швом пластин из низкоуглеродистой стали в вертикальном и горизонтальном положениях. |  |  |  |
| Тема 2.6. Напряжения и деформации при газовой сварке. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | 1.1. Причины возникновения напряжений и деформаций при сварке. 1.2. Основные мероприятия по уменьшению напряжений и деформаций при сварке. |  |  |
| Тема 2.7. Технологические особенности сварки углеродистых и легированных сталей. |  | Содержание |  |  |  | 4 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | 1.1. Особенности сварки низкоуглеродистых сталей. 1.2. Особенности сварки среднеуглеродистых сталей. 1.3. Особенности сварки высокоуглеродистых сталей. 1.4. Особенности сварки низкоуглеродистых сталей. | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 2 |  |
|  |  | 1. |  |  | Сварка низкоуглеродистых сталей. Сварка среднеуглеродистых сталей. |  |  |
| Тема 2.8. Технологические особенности сварки чугуна. |  | Содержание |  |  |  | 6 | 2 |
|  |  | 1. 2. |  |  | Свойства чугуна и их влияние на процесс сварки. Технологические особенности сварки чугуна. | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. 2. 3. 4. |  |  | Сварка чугуна с подогревом. Холодная сварка чугуна. Низкотемпературная пайко-сварка чугуна. Пайка чугуна латунными припоями. |  |  |
| Тема 2.9. Газовая сварка цветных металлов. |  | Содержание |  |  |  | 6 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. |  |  | Особенности сварки цветных металлов. Особенности сварки меди и её сплавов. Особенности сварки алюминия и его сплавов. | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. 2. 3. |  |  | Сварка меди. Сварка латуни. Сварка алюминия. |  |  |
| Тема 3.0 Оборудование и технология кислородной резки. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | Резаки для ручной кислородной резки. Общие сведения о кислородной резки. Сущность процесса кислородной резки. Технология разделительной кислородной резки стали. Специальные виды кислородной резки. | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 02. 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ. |  |  |  |  |  | 20 |  |
| Учебная практика. Виды работ: Правила техники безопасности при газопламенных работах. Подготовка рабочего поста для газопламенной обработки металлов. Сварка углеродистых сталей. Сварка легированных сталей. Сварка чугуна (горячая сварка чугуна, сварка чугуна с местным подогревом, холодная сварка чугуна). Сварка цветных металлов и сплавов (сварка меди, сварка латуни, сварка бронзы, сварка свинца, сварка алюминия). Кислородная резка стали (малых, средних и больших толщин). Кислородная резка различных профилей металла. Поверхностная резка металлов. |  |  |  |  |  | 36 |  |
| Раздел 4. Эксплуатация оборудования для механизированной и автоматической сварки, выполнение автоматической и полуавтоматической сварки. |  |  |  |  |  | 62 |  |
| МДК 02.03. Электросварочные работы на автоматических и полуавтоматических машинах. |  |  |  |  |  | 28 |  |
| Тема 3.1. Оборудование для дуговой автоматической сварки. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  |  | Общие сведения и классификация автоматов для дуговой сварки. Комплектование и основные узлы сварочных автоматов. Принципы работы сварочных автоматов. Автоматы для сварки под флюсом. Автоматы для сварки в защитных газах. Газовая аппаратура, применяемая в автоматах для сварки в газах. | 2 |  |
| Тема 3.2. Оборудование для механизированной дуговой сварки. |  | Содержание |  |  |  | 6 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | Общие сведения и классификация сварочных полуавтоматов. Устройство и основные узлы полуавтоматов. Типовые конструкции сварочных полуавтоматов. | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. |  |  | Изучение полуавтомата |  |  |
| Тема 3.3. Технология автоматической дуговой сварки под флюсом. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | Особенности процесса сварки под флюсом. Подготовка деталей под сварку. Режимы сварки под флюсом. Сварка под флюсом стыковых и угловых швов. Сварка под флюсом кольцевых швов. | 2 |  |
| Тема 3.4. Технология автоматической дуговой сварки в защитных газах. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | 1.1. Особенности сварки в защитных газах. 1.2. Подготовка деталей и режимы сварки в защитных газах. 1.3. Сварка неплавящимся электродом. 1.4. Разновидности аргонодуговой сварки вольфрамовым электродом. 1.5. Сварка в защитных газах плавящимся электродом. | 2 |  |
| Тема 3.5. Технология дуговой механизированной сварки. |  | Содержание |  |  |  |  | 3 |
|  |  | 1. |  |  | 1.1. Общие сведения о технологии механизированной дуговой сварки плавящимся электродом. 1.2. Механизированная сварка порошковой проволокой. 1.3. Механизированная сварка открытой дугой самозащитной проволокой. | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 1. 2. |  |  | Сварка стыковых швов полуавтоматом Сварка угловых швов полуавтоматом |  |  |
| Тема 3.6. Технология и оборудование электрошлаковой сварки. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 3 |
|  |  | 1. |  |  | 1.1. Особенности процесса электрошлаковой сварки. 1.2. Технология выполнения электрошлаковой сварки. 1.3. Оборудование для электрошлаковой сварки. | 2 |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 02. 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ. |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Учебная практика. Виды работ: Механизированная сварка в защитных газах полуавтоматом |  |  |  |  |  | 24 |  |
| Раздел 5. Обслуживание и эксплуатация аппаратуры, освоение электродуговой сварки и резки металла. |  |  |  |  |  | 76 |  |
| МДК 02.04. Технология электродуговой сварки и резки металла. |  |  |  |  |  | 32 |  |
| Тема 4.1. Ручная дуговая сварка. |  | Содержание |  |  |  | 10 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | Технология ручной дуговой сварки в среде защитных и инертных газов: режимы и принципы их выбора, технологические приёмы, правила обеспечения защиты обратной стороны сварного шва. Особенности технологии ручной дуговой и плазменной сварки деталей и конструкций из конструкционной и легированной стали. Выполнение ручной дуговой и плазменной сварки простых и средней сложности деталей из конструкционной и легированной стали в различных положениях сварного шва. Особенности сборки и ручной дуговой сварки сложных деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых сталей во всех пространственных положениях. Технология ручной дуговой сварки чугуна: способы, режимы и приемы ручной дуговой сварки чугуна, принципы их выбора. Выполнение ручной дуговой сварки простых и средней сложности деталей и изделий из чугуна в различных положениях сварного шва. | 6 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 4 |  |
|  |  | 1. 2. |  |  | Ручная дуговая сварка чугуна. Сварка безнапорных труб для воды. |  |  |
| Тема 4.2. Сварка цветных металлов и сплавов. |  | Содержание |  |  |  | 8 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. |  |  | Общие сведения. Сварка алюминия и его сплавов. Сварка магниевых сплавов. Сварка титана и его сплавов. Сварка меди и ее сплавов. Сварка никеля и его сплавов. | 2 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 1. 2. 3. |  |  | Аргонодуговая сварка соединений из алюминия. Ручная дуговая сварка алюминиевых сплавов. Ручная дуговая сварка меди покрытыми электродами. |  |  |
| Тема 4.3. Резка металлов. |  | Содержание |  |  |  | 12 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. |  |  | Ручная дуговая кислородная резка. Устройство резаков для ручной кислородно-дуговой резки. Режимы ручной кислородно-дуговой резки и принципы их выбора. Стационарные и переносные машины для кислородной резки металла: виды, устройство, основные характеристики. Резаки для машинной кислородной резки: виды, принцип действия, устройство. Технологические приемы резки бензорезательными и керосинорезательными аппаратами на переносных, стационарных и плазморезательных машинах в различных положениях деталей по разметке. Особенности резки деталей из различных сталей. Требования безопасной работы при резке. Выполнение кислородной резки в различных положениях средней сложности и сложных деталей. Воздушно-дуговая резка: виды, режимы, устройство применяемого оборудования и воздушно-дуговых резаков. Режимы и технологические приемы разделительной и поверхностной воздушно-дуговой резки. Требования, предъявляемые к поверхности после строгания. Режимы и технологические приемы ручной плазменной резки. | 6 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 6 |  |
|  |  | 1. 2. 3. |  |  | Ручная дуговая резка покрытыми электродами. Воздушно – дуговая резка и строжка металла. Кислородно – дуговая резка металла. |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ 02. 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ. |  |  |  |  |  | 14 |  |
| Учебная практика. Виды работ: Сварка углеродистых сталей. Сварка чугуна. Ручная дуговая строжка металла. |  |  |  |  |  | 30 |  |
| Раздел 6. Организация технологического процесса производства сварных конструкций. |  |  |  |  |  | 48 |  |
| МДК 02.05. Технология производства сварных конструкций. |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Тема 5.1. Соединение деталей и узлов машин. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. |  |  | Типовые детали и сборочные единицы машиностроительных изделий и приборов: разновидности, применение, способы получения. Замена литья и ковки деталей сваркой. Соединения (разъемные и неразъемные): разновидности, конструктивные элементы, применение. Преимущества сварных соединений. Механизмы преобразования движения и передачи вращательного движения: разновидности, устройство, назначение, элементы, получаемые сваркой. | 2 |  |
| Тема 5.2. Технология производства машиностроительных конструкций. |  | Содержание |  |  |  | 2 | 2 |
|  |  | 1. 2. 3. |  |  | Технологичность сварных деталей и конструкций: понятие, требования, предъявляемые к машиностроительным сварным элементам и конструкциям, условия их выполнения. Технология изготовления сварных типовых машиностроительных деталей и конструкций: порядок подготовки и сварки деталей, применяемые сборочно-сварочные приспособления. Материалы и нормативные документы на изготовление и монтаж сварных конструкций. | 2 |  |
| Тема 5.3. Основные строительные конструкции. |  | Содержание |  |  |  | 14 | 2 |
|  |  | 1. |  |  | Основные виды сварных строительных конструкций (балки, каркасы зданий, стойки, фермы, листовые конструкции, корпусные транспортные конструкции, оболочковые конструкции): их типы, область применения, параметры, определяющие их прочность и устойчивость. Технологичность строительных сварных конструкций: требования, предъявляемые к строительным сварным конструкциям, условия их выполнения. Технология изготовления типовых строительных конструкций. Трубопроводы: виды, конструкции, материалы изготовления. Технология сборки и сварки труб и секций трубопроводов: способы, принципы их выбора, используемое оборудование. | 4 |  |
|  |  | Практические занятия |  |  |  | 10 |  |
|  |  | 1. 2. 3. 4. 5. |  |  | Сварка трубчатых конструкций. Сварка листовых конструкций. Сварка решетчатых конструкций. Сварка балочных конструкций. Сварка ферм. |  |  |
| Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Самостоятельная работа при изучении раздела 5 ПМ 02. 1. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 2. Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторных и практических работ. |  |  |  |  |  | 10 |  |
| Учебная практика. Виды работ: Классификация сварных конструкций. Сварка типовых видов конструкций (заготовительные операции, сварка балок, сварка рам, сварка решетчатых конструкций, сварка оболочковых конструкций). Термическая обработка сварных конструкций. |  |  |  |  |  | 18 |  |
| Производственная практика. Виды работ: Сварка тонкостенных стальных деталей. Ручная дуговая сварка оцинкованного металла. Заварка трещин и отверстий. Сварка углеродистых сталей. Сварка чугуна. Сварка алюминия и его сплавов покрытыми электродами. Газовая сварка углеродистых и низколегированных углеродистых сталей. Газовая сварка чугуна. Газовая сварка цветных металлов и сплавов. Кислородная резка стали различной толщины. Изготовление решетчатых конструкций. Изготовление сварных балок. Изготовление оболочек. Изготовление трубных конструкций. |  |  |  |  |  | 252 |  |

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ.

4.1. ТРЕБОВАНИЯ К МИНИМАЛЬНОМУ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧАСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ.

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета: теоретических основ сварки и резки металлов;

лаборатории: испытания материалов и контроля качества сварных соединений;

мастерской: сварочной; полигона: сварочного;

читального зала с выходом в сеть Интернет.

Кабинеты:

Безопасности жизнедеятельности и охраны труда;

-компьютер;

-экран;

-мультимедийная установка;

- комплект видеофильмов.

-Теоретических основ сварки и резки металлов.

-компьютер;

-экран;

-мультимедийная установка;

- комплект видеофильмов.

- документ камера;

-комплект плакатов и наглядных пособий.

Лаборатории:

Материаловедения;

-компьютер;

-экран;

-мультимедийная установка;

- комплект видеофильмов.

- документ камера;

-комплект плакатов

Электротехники и автоматизации производства;

-компьютер;

-экран;

-мультимедийная установка;

- комплект видеофильмов.

- документ камера;

-комплект плакатов

Испытания материалов и контроля качества сварных соединений.

-компьютер;

- экран;

-мультимедийная установка;

- комплект видеофильмов.

- документ камера;

-комплект плакатов

-обучающая станция для комплексного испытания материалов ИО 5003-0,3-11 – 1шт

Мастерские:

Слесарная:

-Верстак с ограждением и тиски – 13шт

-Станок сверлильный настольный – 1шт

Сварочная:

Оборудование мастерской и рабочих мест учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

-рабочее место преподавателя спец.дисциплин;

- рабочее место мастера производственного обучения;

- комплект учебно-наглядных пособий по сварке;

- сварочные посты для РДС;

- сварочные посты для автоматической и полуавтоматической сварки;

- сварочные посты для резки;

- комплект рабочих инструментов;

- измерительный  инструмент;

Полигоны:

Сварочный.

4.2. информационное обеспечение ОБУЧЕНИЯ.

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ ИЗДАНИЙ, ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ, ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.

Основные источники:

Чебан В. А. Сварочные работы /В. А. Чебан.- Изд. 7-е.- Ростов н/Д : Феникс, 2010. (Начальное профессиональное образование).

Маслов В. И. Сварочные работы: Учеб. для нач. проф. образования: Учеб. пособие для сред. проф. образования.-М.: ПрофОбрИздат, 2009.

Дополнительные источники.

- Г.Г Чернышов. Справочник электрогазосварщика и газорезчика: учеб. пособие для нач. проф. образования  – М. : Издательский центр «Академия», 2006.

- М.Д. Банов Ю.В. Казанов «Сварка и резка материалов», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2009г.

- Овчинников В. В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник/ В.В.Овчинников.- М.: КНОРУС, 2010.-(Начальное профессиональное образование).

- А.И. Герасименко «Основы электрогазосварки», Учебное пособие – М: ОИЦ «Академия», 2010г

-В. Г. Лупачев «Ручная дуговая сварка» учебник –Мн.; Выш. шк., 2006.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием освоения профессионального модуля является изучение дисциплин общеобразовательного цикла: «Основы инженерной графики», «Основы автоматизации производства», «Основы электротехники», «Основы материаловедения», «Допуски и технические измерения», «Основы экономики», «Безопасность жизнедеятельности», ПМ 01. Подготовительно-сварочные работы, а также ПМ.02.Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях и МДК «Оборудование, техника и технология электросварки», «Технология газовой сварки», «Электросварочные работы на автоматических машинах», «Технология электродуговой сварки и резки металла», «Технология производства сварных конструкций».

Использование в образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций. Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях является освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков.

При работе над письменной экзаменационной работой обучающимся оказываются консультации.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требование к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу «Оборудование, техника и технология электросварки», «Технология газовой сварки», «Электросварочные работы на автоматических машинах», «Технология электродуговой сварки и резки металла», «Технология производства сварных конструкций»: наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой:

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов и общеобразовательных дисциплин: «Основы инженерной графики», «Основы автоматизации производства», «Основы электротехники», «Основы материаловедения», «Допуски и технические измерения», «Основы экономики», «Безопасность жизнедеятельности» «Оборудование, техника и технология электросварки», «Технология газовой сварки», «Технология электродуговой сварки и резки металлов», «Электросварочные работы на автоматических машинах», «Технология производства сварных конструкций».

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.

5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида профессиональной деятельности)

| Результаты (освоенные профессиональные компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и простых деталей из цветных металлов и сплавов. | -точность определения марки стали деталей, цветных сплавов; -знать основные свойства сталей и цветных металлов; -владеть понятием металлургическая свариваемость и технологическая свариваемость; -знать классификацию основных марок стали по свариваемости; -знать зоны сварочного пламени; -производить точность оценки свариваемости углеродистых сталей газовым пламенем; -знать основные параметры и режимы газовой сварки углеродистых сталей; -знать присадочные материалы для сварки меди; -знать последовательность операций и технику газовой сварки цветных сплавов; |  |
| ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов. | правильный выбор режима сварки для выполнения сварного шва; -соблюдение технологии выполнения ручной дуговой сварки; -применение эффективных методов проведения сварки; -правильный выбор вида сварки и технологии выполнения сварки цветных металлов и их сплавов; -выполнение предварительного нагрева изделия перед сваркой цветных металлов и их сплавов; -выполнение качественной сборки под сварку цветных металлов; -выполнение качественной подготовки изделий из чугуна к сварке. | Текущий контроль в форме: - защиты лаборатор ных и практичес ких занятий; - контрольных работ по темам МДК . Зачеты по производственной практике и по каждому МДК профессионального модуля. Комплексный экзамен по модулю. Защита ПЭР |
| ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей. | -знать сущность сварки под флюсом и ее преимущества; -правильный выбор флюсов для сварки углеродистых и конструкционных сталей; -правильный выбор вида автоматической сварки; -выполнение качественной подготовки кромок и сборки изделия под сварку; -правильный выбор режима сварки в зависимости от толщины свариваемых кромок, формы разделки и свариваемого металла; -соблюдение технологии сварки углеродистых и конструкционных сталей; -применение электрошлаковой сварки для повышения производительности. |  |
| ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов прямолинейной и сложной конфигурации. | -правильный выбор технологии кислородной резки металлов; -правильный выбор оборудования для кислородной резки; -проведение качественной подготовки поверхности разрезаемого металла; -правильный выбор технологии резки металла большой толщины; -знать сущность и область применения воздушно-дуговой резки металлов; -знать кислородную флюсовую резку, ее сущность, достоинства; -сущность плазменной резки металлов; -правильный выбор оборудования для плазменной резки; -особенности техники и технологии резки сталей, цветных металлов. |  |
| ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных металлоконструкций. | - чтение сборочных чертежей согласно алгоритма; точность определения по спецификации комплектность сварной конструкции; -точность определения габаритов и массы конструкции; - точность определения в сборочных чертежах швов сварных соединений; -точность определения вида сварки; - правильность определения типа сварного соединения, вида и размера сварного шва; - правильность определения размерной точности сборки; - правильность определения допусков формы и расположения поверхностей по условным обозначениям; - правильность чтения и толкования технических требований по сборке и контролю |  |
| ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и требованиями охраны труда. | -подготовка рабочего места согласно санитарно-техническим требованиям и требованиям охраны труда; -выполнение требований инструкций и правил техники безопасности перед началом работы, во время работы, по окончании работы; - правильность выбора светофильтра в зависимости от силы сварочного тока; - соблюдение требований электробезопасности согласно инструкции; - соблюдение требований пожарной безопасности согласно инструкции; - соблюдение требований взрыво безопасности согласно инструкции - использование, хранение, спецодежды и других СИЗ согласно инструкции; -использование СИЗ с учетом конкретных условий выполнения сварочных работ и видов |  |

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

| Результаты (освоенные общие компетенции) | Основные показатели оценки результата | Формы и методы контроля и оценки |
| --- | --- | --- |
| ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес | - демонстрация интереса к будущей профессии через участие в учебно - исследовательской деятельности; - участие в профориентационной работе; - повышение качества обучения по ПМ; - участие в конкурсах профессионального мастерства | Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе освоения образовательной программы |
| ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем | - постановка цели и планирования деятельности; - обоснование выбора и применение методов и способов решения профессиональных задач; - оценка эффективности и качества выполнения профессиональных задач; |  |
| ОК 3. Осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, ответственность за результаты своей работы | - решение стандартных и нестандартных профессиональных задач |  |
| ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач | - эффективный поиск необходимой информации для выполнения профессиональных задач; - использование различных источников; включая электронные; - оценка качества выбранной информации |  |
| ОК 5. Использовать ИКТ в профессиональной деятельности | - применение ИКТ при разработке и защите рефератов, проектов, исследовательских работ, ПЭР |  |
| ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами | - результативное взаимодействие с коллегами по команде, преподавателями и мастерами в ходе обучения, - соблюдение профессионального этикета при общении с коллегами, руководством, клиентами, - проявление толерантности при работе в команде |  |
| ОК 7. Исполнять воинскую обязанность с применением полученных профессиональных знаний | Применение профессиональных знаний в области сварки при исполнении воинской обязанности |  |